4.		WYKONYWANIE

POKRYĆ DACHOWYCH

#### Kod CPV 45260000

#### KRYCIE DACHU PAPĄ

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP

1.1.  Przedmiot ST

1.2.  Zakres stosowania ST

1.3.  Zakres robót objętych ST

1.4.  Podstawowe określenia

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót

2. MATERIAŁY

3. SPRZĘT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Najważniejsze oznaczenia i skróty:

ST - Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

# 1.     WSTĘP

### 1.1.   Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć dachowych papą. wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.

### 1.2.   Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

### 1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pokryć dachowych papą wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystającymi ponad dach budynku.

### 1.4.  Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 1.0 „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7 pkt 1.4.

### 1.5   Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7 pkt. 1.5.

# 2.      MATERIAŁY

### 2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 1.0  „Wymagania ogólne" Kod  CPV 45000000-7 pkt 2

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć:

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami.

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN.

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.

### 2.2.   Rodzaje materiałów

2.2.1 .Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie,

2.2.2. Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej PN-B-27621:1998.

Wymagania wg normy PN-B-27621:1998   a w szczególności dotyczą:

1)  Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach

2)  Powierzchnia papy nie powinny mieć widocznych plam asfaltu

3)  Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy.

4)  Dopuszcza się naderwanie na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe  niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy

5)  Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne rozbarwienie;

6)  Wymiary papy w rolce:

- długość:        5 m (± 0,20 mm).

- szerokość:   100, (± 1 cm).

2.2.2.1.Papa asfaltowa zgrzewalna , podkładowa, modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest drobnoziarnistą posypką mineralną, jej spodnia strona zabezpieczona jest folia z tworzywa sztucznego.

2.2.2.2.Papa asfaltowa zgrzewalna , wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistą posypką mineralną, wzdłuż jednego brzegu wstęgi  znajduje się pas masy asfaltowej nie pokryty posypką , zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego .Spodnia strona papy pokryta jest  folią z tworzywa sztucznego.

2.2.3. Pakowanie, przechowywanie i transport.

1)   Rolki papy powinny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

2)   Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w normie lub świadectwie.

3) Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników.

4) Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległość między stosami - 80 cm.

2.2.4. Roztwór asfaltowy do gruntowania.

Wymagania wg normy PN-74/B-24622.

2.2.5. Blacha stalowa ocynkowana , powlekana płaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122.

Blachy stalowe płaskie o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach.

Grubość powłoki cynku wynosi min. 275 g/m2.

Materiały pokrywcze mogą. być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące warunki:

-	odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej.

- 	są właściwie opakowane i oznakowane.

- spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach,

- mają deklaracje zgodności i certyfikat zgodności.

Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

# 3.      SPRZĘT

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7 pkt. 3

3.2.   Sprzęt do wykonywania robót

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.

# 4.      TRANSPORT

4.1.    Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7 pkt.4

4.2   Transport materiałów:

4.2.1.  Roztwór asfaltowy do gruntowania i materiały wiążące powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach polskich i przez producenta.

4.2.2.  Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

1)  rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i związane drutem lub sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm;

2) na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w PN-89/B-27617

3) rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników

4) rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległość między warstwami - 80 cm.

# 5      WYKONANIE ROBÓT

5. 1. Wymagania ogólne dla podłoży

Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240,

w przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.

Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami elementów ponaddachowych należy zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach należy - od strony kalenicy -wykonać odboje o górnej krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku połaci dachowej.

Uwaga: Wymagania ogólne - dla wykonania podłoży np.:

- 	z płyt żelbetowych.

- z gładzi cementowej.

oraz dylalacji w podłożach i określeniach wytrzymałości i sztywności podłoża - podane są w specyfikacjach technicznych wykonania tych elementów konstrukcyjnych obiektów.

5.2. Ogólne zasady wykonywania pokryć dachowych

Do wykonania pokryć dachowych można przystąpić:

-  	po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża i podkładu z dokumentacją projektową 	oraz, wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża,

-  	po zakończeniu robót budowlanych wykonanych na powierzchni połaci, na przykład 	tynkowaniu kominów, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu 	powierzchni pionowych, na które będą wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia 	papowego, osadzeniu listew lub klocków do mocowania obróbek blacharskich, 	uchwytów rynnowych (rynhaków) itp.. z wyjątkiem robót, które ze względów 	technologicznych powinny być wykonane w trakcie układania pokrycia papowego lub po 	jego całkowitym zakończeniu.

- 	po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową materiałów pokrywczych i 	sprzętu do wykonywania pokryć papowych.

Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-80zB 10240, z tym że:

-  	Pokrycia papowe należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 5°C

- 	Na połaciach o nachyleniu mniejszym niż 20% papę układa się pasami równoległymi do 	okapu, a przy nachyleniu połaci powyżej 20% - pasami prostopadłymi do okapu.

-  	Szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 	cm; należy je wykonywać zgodnie z kierunkiem spadku połaci.

-   	Zakłady każdej  następnej  warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów 	warstwy spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokości arkusza, 	przy trzywarstwowym - o 1/3 szerokości arkusza.

- 	Papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowym 	pokryciu papowym.

-  	W miejscach załamania powierzchni połaci dachowej i w kontach odwadniających 	pokrycie należy wzmocnić, układając pod pierwszą warstwę pokrycia dodatkową 	warstwę papy.

- Pokrycia papowe powinny być dylatowane w tych samych miejscach i płaszczyznach, w 	których wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sąsiednim budynkiem.

- Papa przed użyciem powinna być przez 24 godz. przechowywana w temperaturze nie 	niższej niż 180C, a następnie rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim podłożu w celu 	rozprostowania, aby uniknąć tworzenia się garbów po ułożeniu jej na dachu. 	Bezpośrednio przed ułożeniem papa może być luźno zwinięta w rolkę i rozwijana z niej 	w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadków. gdy muszą być smarowane lepikiem 	zarówno podłoże, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy.

- Wierzchnia warstwa pokrycia powinna być zabezpieczona warstwą ochronną przed 	nadmiernym działaniem promieniowania słonecznego. W pokryciach papowych funkcje 	tę spełnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na papę wierzchniego krycia. Na 	powłokach asfaltowych bezspoinowych warstwa ochronna może być wykonana z 	posypki mineralnej lub jako powłoka odblaskowa z masy asfaltowo — aluminiowej lub 	innej masy mającej aprobatę techniczną.

- Krycie dachów papą, powinno być wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

5.3. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej

Pokrycie z dwóch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej może być wykonywane na połaciach dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999. tzn. od 1% do 20% na podłożu:

a) betonowym.

b)  na płycie warstwowej ze styropianu z okleiną z pap asfaltowych: papa stanowiąca okleinę płyt styropianowych nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz sklejania dwóch jej warstw metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan — butan należy przestrzegać następujących zasad:

a) palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej. Jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na powierzchni płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza się ogrzewania podłoża.

b) w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej.

c)  niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy asfaltowej lub jej zapalenia,

d)  fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy.

5.5.  Obróbki blacharskie

5 5.1. 	Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia

5 5.2. 	Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 	0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nic niższej od -	15oC. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach

5 5.3. 	Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 	dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający  	przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował 	szybki odpływ wody z obszaru dylatacji-

5 .6.  Urządzenia do odprowadzania wód opadowych

5.6.1. 	W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia 	powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku 	podłużnym.

5.6.2. 	Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny 	być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.6.3. 	Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 	612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-	B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

5.6.4.	Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN 607:1999.

5.6.5.	Rury spustowe powinny być:

- mocowane do ścian uchwytami rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w  wykutych gniazdach,

- rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia / blachy powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4 .3.2.

6.3.   Kontrola wykonania pokryć

6.3.1.    Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności  ich wykonania z powołanymi  normami

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a)   w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych.

- w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia papowe

a)  Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b)   Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzaniu zgodności wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się w sposób podany w normie PN-98/B-10240 pkt. 4

c)   Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7.      OBMIAR ROBÓT

7.1.  Jednostką obmiarową robót jest:

dla robót - Krycie dachu papą - m2 pokrytej powierzchni dachu.

dla robót - Obróbki blacharskie - m2

dla robót - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2 Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia każdego przekracza 0,50 m3.

- ODBIÓR ROBÓT

8.1. Podstawę do wykonania robót pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

8.2.    Odbiór podłoża

8.2.1. Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie   równości   powierzchni   podłoża ( deskowania )   należy  przeprowadzać   za   pomocą  łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5  mm.

8.3.       Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

a)    podłoża ( deskowania )

b)    jakości zastosowanych materiałów,

c)    dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,

d)    dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.

8.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:

a)    dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b)    dziennik   budowy   z   zapisem   stwierdzającym   odbiór   częściowy   podłoża     oraz poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,

c)    zapisy   dotyczące   wykonywania   robót    pokrywczych    i    rodzaju   zastosowanych materiałów,

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:

-zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,

-stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z 	 dokumentacją,

-spis   dokumentacji   przekazywanej   inwestorowi (w   skład   tej   dokumentacji   	 powinien wchodzić program utrzymania pokrycia )

8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich  i  połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także  wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być odebrane.

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

-     poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 	  pokrycia, obniżyć cenę pokrycia.

- w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać pokrycie (miejsc nie odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze.

8.4. Odbiór pokrycia z papy

8.4.1.  Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża oraz papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy.

8.4.3. 	Sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów 	częściowych i końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych 	miejscach na każde 100 m2

8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:

8.5.1.  	Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.

8.5.2. 	Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian.

8.5.3.  	Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.

8.5.4.  	Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury 	spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.

8.6. Zakończenie odbioru

    - Odbioru pokrycia papą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:

-     ocenę wyników badań,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Pokrycie dachu papą

Płaci się za ustaloną ilość m2   krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, która

obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiałów i sprzętu,

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,

- oczyszczenie i zagruntowanie podłoża,

- pokrycie dachu papą

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

- likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obróbki blacharskie

Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń,

- uporządkowanie stanowiska pracy.

9.3.  Rynny i rury spustowe

Płaci się za ustaloną ilość „m" rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń,

- uporządkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.Normy

PN-B-02361:1999      	Pochylenia połaci dachowych.

PN-74/B-24622  	Roztwór asfaltowy do gruntowania.

PN-91/B-27618  	Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej

i welonu szklanego.

PN-B-27620:1998      	Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998      	Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej.

PN-61/B-10245   	Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240  	Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania 			przy odbiorze.

PN-EN 1462:2001      Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 607:1999	Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U.  Definicje, wymagania 			i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt l: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.