5.		ROBOTY IZOLACYJNE

HYDROIZOLACJE

Kod CPV 45320000-6

SPIS TREŚCI

1.  	WSTĘP

1.1.  	Przedmiot ST

1.2.  	Zakres stosowania ST

1.3.  	Zakres robót objętych ST

1.4.  	Podstawowe określenia

1.5.  	Ogólne wymagania dotyczące robót

2.   	MATERIAŁY

3.   	SPRZĘT

4    	TRANSPORT

5    	WYKONANIE ROBÓT

6    	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.   	OBMIAR ROBÓT

8    	ODBIÓR ROBÓT

9    	PODSTAWA PŁATNOŚCI

10. 	PRZEPISY ZWIĄZANE

Najważniejsze oznaczenia i skróty:

ST - Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program zapewnienia Jakości

1.	WSTĘP.

1.1.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji przeciwwodnych , przeciwwilgociowych i powłok zabezpieczających na elementach budynku.

1.2.	Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w poz.1.1.

1.3.	Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie izolacji paroszczelnych , przeciwwilgociowych i przeciwwodnych powłokowych , z materiałów rolowych i folii.

1.4.	Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora.

Hydroizolacje powinny:

-	stanowić ciągły i szczelny układ jedno- lub wielowarstwowy oddzielający budowlę lub jej części od wody lub pary wodnej;

-	ściśle przylegać do izolowanego podkładu ; nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna być gładka bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń;

- być wykonywane w warunkach umożliwiających prawidłową realizację, a mianowicie:

- po ukończeniu robót poprzedzających roboty izolacyjne,

- po należytym obniżeniu poziomu wody gruntowej, jeśli zachodzi taka potrzeba,

- w temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C - dla izolacji z materiałów bitumicznych przy zastosowaniu lepiku na gorąco ;

- +10°C - dla izolacji z materiałów bitumicznych przy zastosowaniu lepiku na zimno i folii płynnych ;

- +150C - dla izolacji z folii z tworzyw sztucznych ;

- + 18°C - dla izolacji z żywic syntetycznych.

Nie dopuszcza się łączenia izolacji poziomych i pionowych wykonywanych

z odrębnych materiałów , różnej klasy odporności , jako równorzędnych zabezpieczeń

( np. zaprawy wodoszczelnej z materiałami rolowymi ) .

Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych
i elementów konstrukcyjnych (np. słupów) powinny być uszczelniane w sposób wykluczający przeciekanie wody między tymi przewodami lub elementami , a  izolacją.

Podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz możliwością zawilgocenia i zalania wodą.

2.	MATERIAŁY.

Proponowane materiały izolacyjne i technologie wykonawcze podano

w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadają odpowiednie aprobaty techniczne.

Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora.

3.	SPRZĘT.

Roboty mogą być wykonywane ręcznie bądź mechanicznie. Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.

4.	TRANSPORT.

Materiały i sprzęt	mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez  Inspektora,	w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.   Należy je umieścić równomiernie na  całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

5.	WYKONANIE ROBÓT.

5.1.	Wstęp

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji

i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty

5.2. 	Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być: trwałe, nieodksztalcalne i przenosić wszystkie działające nań obciążenia. W celu zapewnienia prawidłowej współpracy izolacji z podłożem należy stosować odpowiednie klasy betonu podłoża, a mianowicie dla izolacji:

-	z materiałów bitumicznych - B15,

- z folii z tworzyw sztucznych - B15,

- z folii płynnej z tworzyw sztucznych - B15,

-	z laminatów z tworzyw sztucznych - B20.

Powierzchnia podłoża pod izolacje z folii , pod przyklejane lub powłokowe izolacje

z materiałów bitumicznych powinna być gładka ( bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć ), czysta, odtłuszczona i odpylona . Na  narożach powierzchni izolowanych należy wykonać zakrąglenia o promieniu nie mniejszym niż 5 cm lub sfazować pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi.

Spadki podłoża izolacji odwadniającej (w pomieszczeniach mokrych) w kierunku
kratki ściekowej lub kanału powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niż 1%.

Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolację z pap asfaltowych (lub innych materiałów przyklejanych do podkładu lepikiem asfaltowym) należy zagruntować roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową.

- Gruntowany podkład powinien być suchy (j wilgotność nie powinna przekraczać 5%),

- Powłoki gruntujące nanosi się dwiema warstwami, przy czym warstwę drugą wykonuje się dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.

- Temperatura otoczenia w czasie gruntowania  podkładu powinna być nie niższa niż

+ 5°C. W przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody)

dopuszcza się gruntowanie podłoża roztworami asfaltowymi przy temperaturze poniżej

+5°C, jednak nie niższej niż 0°C, jeżeli temperatura w ciągu doby nie była niższa

niż 0°C.

5.3. 	Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się w celu zabezpieczenia:

- fundamentów budynków, położonych powyżej zwierciadła wody gruntowej, przed podciąganiem wody kapilarnej z gruntu i przed wodą opadową wsiąkającą w grunt,

- fragmentów budowli lub budynków podziemnych lub ich części znajdujących się nad zwierciadłem wody gruntowej przed wodą kapilarną lub wsiąkającą w grunt,

- ścian i stropów pomieszczeń mokrych (łaźnie, pralnie itp.) przed okresowym zraszaniem ich powierzchni,

- balkonów, loggii, tarasów itp. przed wodą opadową

W zależności od sposobu wykonania i użytego materiału rozróżnia się:

- izolacje powłokowe z mas asfaltowych, żywic syntetycznych , folii płynnych,

- izolacje warstwowe z materiałów rolowych (pap oraz folii z tworzyw sztucznych),

- 5.3.1. Izolacje  powłokowe  z mas asfaltowych bez wkładek wzmacniających mogą być stosowane tylko  do przeciwwilgociowej ochrony zewnętrznej fundamentów, ścian piwnicznych itp.

- Liczba nakładanych warstw mas asfaltowych powinna być zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niż dwie, a łączna grubość tych warstw nie mniejsza niż 2 mm.

- W przypadku stosowania asfaltów lub lepików asfaltowych na gorąco powinny być one podgrzewane do temperatury 160°C-180°C. Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego rozprowadzania na podkładzie nie powinna być niższa niż 140°C.

- Izolacje powłokowe z żywic syntetycznych bez wkładek wzmacniających z włókien szklanych mogą być stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe na powierzchniach do 20 m2. Grubość izolacji powłokowych z żywic syntetycznych nie może być mniejsza niż 0,6 mm.

- Izolacje powłokowe z folii płynnych mogą być stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe bezpośrednio pod płytki posadzkowe i ścienne , wewnątrz i na zewnątrz budynków zgodnie z instrukcjami technicznymi producenta . Ilość nakładanych warstw – minimum 2 każda 500g / m2 .

- 5.3.2. Izolacje warstwowe przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektów budowlanych przed wilgocią gruntową powinny składać się z dwóch warstw papy asfaltowej, przyklejonych do podłoża i sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni.

- Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających (np. podpodłogowych) przed wodą zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach lub z folii budowlanej gr.0,3 mm . Do klejenia folii używać klejów zalecanych przez producenta . Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy. Grubość warstwy lepiku między podkładem

    - i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi warstwami izolacji

    - powinna wynosić od 1,0 do 1,5 mm.

- Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie.

- 5.3.3. Izolacje przeciwwilgociowe z folii PVC mogą być wykonywane jako jednowarstwowe grubości nie mniejszej niż l mm. Folia z PVC może być przyklejana do podłoża lub układana luzem. Do przyklejania folii należy stosować klej poliuretanowy .

- Folie powinny być łączone na zakłady szerokości od 3 do 5 cm. Zakłady należy mocno sklejać, spawać lub zgrzewać. Sklejanie zakładów folii lepikiem jest niedopuszczalne. Sklejone zakłady należy dodatkowo uszczelnić nad krawędzią upłynnioną folią otrzymaną w wyniku rozpuszczenia PVC w cykloheksanonie (rozpuszczalniku).

- 5.3.4. Warstwowe izolacje przeciwwilgociowe fundamentów budynków wykonywać należy z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym lub z jednej warstwy folii polietylenowej na równym i gładkim podłożu z zaprawy cementowej. Powinna ona wystawać co najmniej l cm z każdej strony ściany (po otynkowaniu).

- 5.3.5. Izolacja pozioma fundamentów budynków niepodpiwniczonych powinna być ułożona poniżej poziomu posadzki na wysokości minimum 15 cm (lepiej więcej 25-30 cm) nad terenem lub chodnikiem przy budynku.

- 5.3.6. Izolacja pozioma w budynkach podpiwniczonych powinna być ułożona: dolna - w ścianach na wysokości wierzchu ławy fundamentowej, a izolacja pozioma górna - pod stropem. W przypadku budynków posadowionych w gruncie o niewielkim zawilgoceniu (piaski) dopuszcza się układanie górnej izolacji poziomej ścian na wysokości wierzchu cokołu (około 30 cm nad poziomem terenu). Izolacja pionowa powinna być wykonana na zewnętrznej powierzchni ścian i przebiegać od wierzchu ławy fundamentowej do wysokości min. 30 cm nad teren lub chodnik przylegający do budynku oraz być łączona z warstwami poziomych izolacji i ścian.

- 5.3.7. Pionowa izolacja bitumiczna z materiałów rolowych powinna być chroniona przed uszkodzeniami mechanicznymi: w gruncie - ściankami z cegły , foliami kubełkowymi, a nad terenem - cokołem wykonanym z zaprawy cementowej 1:2 albo z betonu wodoszczelnego lub w postaci okładziny z klinkieru , kamienia , pł. gresowych.

- 5.3.8. Wykonanie izolacji parochronnych

- Izolację parochronną stosuje się jako zabezpieczenie stropodachów, tarasów, stropów, ścian i podobnych przegród budowlanych przed przenikaniem pary wodnej w te przegrody z pomieszczeń. Dotyczy to zwłaszcza pomieszczeń z podwyższoną wilgotnością powietrza ( łazienki , łaźnie , pralnie, suszarnie itp.).

- W zależności od sposobu wykonania i użytych materiałów można rozróżnić następujące rodzaje izolacji parochronnych:

- powłokowe z mas asfaltowych,

- warstwowe z pap, folii z tworzyw sztucznych.

- Izolacje parochronne umieszcza się od strony oddziaływania ciśnienia pary wodnej. Powinny być one wykonane z materiałów o dużym oporze dyfuzyjnym.

- Rodzaj izolacji i materiałów, układ warstw (w przypadku izolacji warstwowych) oraz grubość izolacji (w przypadku izolacji powłokowych) powinny być określone w projekcie.

- Izolacja z papy asfaltowej powinna być przyklejona do podkładu i sklejana na zakładach papy w sposób ciągły za pomocą lepiku asfaltowego. Szerokość zakładów powinna być nie mniejsza niż 5 cm.

- Arkusze folii polietylenowej powinny być zgrzewane / sklejane na zakładach

- i przyklejone do podkładu emulsją asfaltową ( bez rozpuszczalników ) lub układane luzem bez przyklejania.

- 5.3.9. Wykonanie membran chemicznych przeciwko podciąganiu kapilarnemu

Sposób stosowania

Renowacja starego budownictwa:

Iniekcja w murach przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie w piwnicach i na parterach budynków (metoda wierconych otworów)

Usunąć tynk i/lub powłokę malarską na wysokość co najmniej 80 cm powyżej krawędzi zawilgocenia. Uszkodzone spoiny wydłutować na głębokość co najmniej 2 cm, suche powierzchnie wstępnie zmoczyć i wykonać gruntowanie polegające na spryskaniu preparatem krzemianującym rozcieńczonym wodą 1:1 i pokryciu szlamem uszczelniającym. Następnie należy zamknąć otwarte spoiny specjalną zaprawą tynkarską.

Do wykonania w murze iniekcji przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie należy wywiercić otwory w odstępach 10-12,5 cm. Kąt nachylenia ok. 25°. W przypadku ścian o większej grubości należy wiercić bardziej płasko, przy mniejszych grubościach bardziej stromo. Suche otwory należy lekko przemyć, jednak nie nasączać wodą. Średnica otworu zależy od stosowanej metody i wynosi 10-30 mm. Podczas wiercenia należy przebić co najmniej jedną spoinę wsporną i, o ile to jest możliwie, zakończyć wiercenie ok. 5 cm przed druga stroną muru.

Zasady iniekcji w wiercone otwory:

a) z zewnątrz

b) dwustronnie w murach o grubości d>60 cm (głębokość otworu 2/3d)

Mur zawierający pustki, np. mur dwupowłokowy z sypkim wypełnieniem rdzenia, wąskimi rysami itp., należy najpierw wypełnić suspensją. Najwcześniej po 7 dniach od wypełnienia otworów suspensją ( zaprawa bezskurczowa wypełniająca ) -suspensją musi być całkowicie stwardniała - należy na nowo wywiercić otwory. W przypadku murów ze szczególnie dużą ilością pustek można najpierw wypełnić rząd otworów suspensją , a potem ok. 5 cm wyżej wykonać iniekcje preparatem krzemianującym i hydrofobizującym.

Iniekcje wykonuje się bezciśnieniowe z zastosowaniem odpowiednich zasobników, np. w przypadku cienkich ścian o grubości do 24 cm można stosować małe pojemniki dozujące, w innych przypadkach zestaw do napełniania . Otwory należy wypełnić dwu- lub trzykrotnie preparatem krzemianującym i hydrofobizującym ( -świeże na świeże- ), aż do nasączenia obszarów otaczających otwór. W metodzie niskociśnieniowej (ok. 4-8 bar) stosowane są niskociśnieniowe pakery iniekcyjne lub iniektory plastykowe. Jako urządzeń iniekcyjnych używa się opryskiwacza z łącznikiem sprzęgającym, pompy względnie pompy iniekcyjnej.

Orientacyjne wartości w zależności od czasu nasycania

preparatem krzemianującym i hydrofobizującym:

30 sek. odpowiada        	ok. 0,25 kg

1 min.	 odpowiada		ok. 0,5 kg

2 min.	 odpowiada		ok. 1,0 kg

Dalsze szczegóły według wskazówek producenta urządzenia.

Zabiegi uzupełniające towarzyszące iniekcji w murze:

-	Cykl krzemionkowania preparatem krzemianująco-hydrofobizującym i szlamem jako pionowe uszczelnienie ściany od poziomu posadzki do wysokości ok. 20 cm powyżej wierconych otworów) oraz obrzutka specjalną zaprawą tynkarską.

-	Tynk renowacyjny

Poniżej przepony poziomej, przy styku z posadzką, należy oddzielić ten tynk od podłogi szczeliną, a powierzchnię posadzki uszczelnić odpowiednio do potrzeb.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1.	Zasady ogólne.

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST,

a sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami

i wskazaniami oraz instrukcjami użycia producenta wybranych materiałów.

6.2.	Warunki szczegółowe.

Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach

i instrukcjach producentów materiałów.

6.2.1. 	Odbiór hydroizolacji

Odbiór hydroizolacji odbywa się w dwóch etapach:

- odbiory międzyfazowe (częściowe),

- odbiór ostateczny (końcowy).

6.2.2. 	Odbiory międzyfazowe polegają na kontroli:

- jakości materiałów,

- podkładu pod izolację,

- każdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych),

-	uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrażliwych na przecieki.

Odbiór materiałów polega na ocenie ich jakości i zgodności z dokumentacją techniczną.

Odbiór podkładu pod izolację powinien obejmować sprawdzenie:

- wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu,

- poprawności spadków podłoża oraz prawidłowości rozmieszczenia i spadków kanalików ściekowych,

- poprawności zagruntowania podkładu (jeśli podlega on gruntowaniu),

- oraz rejestrację wszelkich, usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku zaokrągleń lub sfazowań w narożach, braku prawidłowego osadzania wpustów itp.),

Odbiór wykonania każdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmować sprawdzenie:

- ciągłości warstwy izolacyjnej,

- poprawności i dokładności obrobienia: naroży, miejsc przenikania przewodów i innych elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc wrażliwych na przecieki,

- oraz rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, sfałdowań, odspojeń, niedoklejenia zakładów itp.).

Przy sprawdzaniu uszczelniania dylatacji należy zwrócić uwagę, aby wkładki dylatacyjne były wykonane z jednego materiału i o identycznym profilu na całej długości szczeliny, a w dylatacjach krzyżujących się - aby były dokładnie ze sobą połączone (bez możliwości rozerwania lub ścięcia, ale z możliwością wydłużeń lub skurczów).

6.3. 	Kontrola  powinna polegać na sprawdzeniu:

- ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem, a występowania ewentualnych uszkodzeń, a w przypadku gdy jest to niezbędne, należy wykonać próbę wodną lub inne badania pozwalające na prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych:

- przy parciu wody od zewnątrz - prawidłowego wykonania i oparcia konstrukcji dociskowej lub grubości warstwy dociskowej oraz jej zgodności z projektem.

7.      OBMIAR ROBÓT

7.1.  Jednostką obmiarową robót jest:

dla robót hydroizolacyjnych - m2 wykonanej izolacji.

7.2 Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8.	ODBIÓR ROBÓT.

8.1.	Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją.

Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

Odbiór hydroizolacji odbywa się w dwóch etapach:

1/	Odbiory częściowe ( międzyfazowe )

2/	Odbiór ostateczny ( końcowy )

Odbiór  częściowy polega na kontroli:

- jakości materiałów

- podkładu pod izolacje

- każdej warstwy izolacyjnej ( w izolacjach wielowarstwowych )

- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych wrażliwych miejsc

8.2.	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST . Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu

i zanikających są następujące dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi

w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora,

-	atesty użytych materiałów budowlanych,

-	Dziennik Budowy,

-	uzasadnienie zmian w dokumentacji.

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:

-	Przygotowania podłoża dla wykonania powłok,

-	Zagruntowania podłoża przed wykonaniem ostatecznych powłok

8.3.	Odbiór końcowy.

Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST .

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:

-          wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,

-	protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

8.4. 	Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu:

- ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem, a występowania ewentualnych uszkodzeń, a w przypadku gdy jest to niezbędne, należy wykonać próbę wodną lub inne badania pozwalające na prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych:

- przy parciu wody od zewnątrz - prawidłowego wykonania i oparcia konstrukcji dociskowej lub grubości warstwy dociskowej oraz jej zgodności z projektem.

Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna być przedłożona następująca dokumentacja techniczna:

- projekt wykonania izolacji (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie robót,

- dokumenty potwierdzające jakość użytych materiałów w postaci zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta albo wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonych na polecenie kierownika robót, d protokoły z odbiorów częściowych,

- dziennik budowy (dziennik wykonywania robót izolacyjnych wodochronnych).

Z odbioru ostatecznego izolacji należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena jakościowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Jeżeli w trakcie odbioru robót stwierdzono usterki lub wadliwość wykonania robót, powinno to być wymienione w protokole wraz z określeniem trybu postępowania przy dokonywaniu napraw. W takim przypadku odbiór końcowy może być dokonany dopiero po usunięciu usterek.

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za ustaloną ilość m2   wykonania hydroizolacji, która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiałów i sprzętu,

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

- oczyszczenie i zagruntowanie podłoża,

- wykonanie hydroizolacji

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

- likwidacja stanowiska roboczego.

10.    	NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.

[1] 	PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[2] 	PN-EN 12970:2003 (U) Masa asfaltowa wodochronna. Definicje, wymagania i metody badań i wytrzymałościowych.

[3]  	PN-69/B-10260   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[4] 	PN-90/B-04615   Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.

[5] 	PN-89/B-27617   Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

[6] 	PN-92/B-27619   Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej

[7] 	PN-91/B-27618   Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego

[8] 	PN-B-24625:1998   Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco

[9] 	PN-B-24620:1998   Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

[10] 	PN-EN 13416:2004   Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe,

z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Zasady pobierania próbek

[11]	PN-EN 1107-1:2001  Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów. Określanie stabilności wymiarów

[12]	PN-B-24625:1998   Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco

[13]	PN-B-24002:1997   Asfaltowa emulsja anionowa

[14]	PN-B-24000:1997   Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

[15]	PN-B-24003:1997   Asfaltowa emulsja kationowa

[16]	PN-B-24005:1997   Asfaltowa masa zalewowa

[17]	PN-B-24006:1997   Masa asfaltowo-kauczukowa

[18] 	Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru   robót  budowlano-montażowych,  tom  I Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r.